РАБОТА № 5

СИЛЫ РЕЗАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ

###### Цель работы

- Ознакомиться с методикой измерения сил резания при сверлении, устройством и тарированием сверлильного динамометра с электроиндуктивными датчиками.

- Установить зависимость осевого усилия    Рос      и крутящего момента   Мкр       от диаметра сверл, величины подачи и длины поперечной режущей кромки резца.

- На основании результатов математической обработки опытных данных определить постоянные коэффициенты, входящие в эмпирические зависимости: Рос=f  ‘(S,D)  и  Мкр=f “(S,D).

###### Предварительная подготовка

При подготовке к лабораторной работе изучить соответствующие разделы следующих литературных источников: [1], [4].

Контрольные вопросы для самопроверки

- Каковы особенности процесса резания при сверлении?

- Из каких составляющих складывается сила резания при сверлении?

- Как влияет диаметр сверла на осевое усилие и крутящий момент при сверлении?

- Как влияет подача на осевую силу и крутящий момент при сверлении?

- Какие факторы, кроме диаметра и подачи, оказывает влияние на усилия сверления?

- Каков принцип работы применяемого в данном случае динамометра?

- Как протарировать электроиндуктивный динамометр по осевой силе и крутящему моменту?

###### Силы, действующие при сверлении

В процессе сверления две режущие кромки сверла нагружены силами, которые можно разложить на три составляющие: осевую Px, радиальную Py     и тангенциальную Pz, смотри рисунок 7.

При условии правильной (симметричной) заточки режущих кромок сверла равнодействующая радиальных составляющих равна нулю (  Py=0 ), так как силы Py на режущих кромках, равные по величине и противоположные по направлению, уравновешиваются. Действующая вдоль оси сверла сила P0, называемая силой подачи, равна сумме проекций сил, действующих вдоль оси сверла.

P0=2 Px+ Pп.к.                                      (1)

где  Pп.к.- сила, действующая на поперечную кромку (перемычку сверла).

Для уменьшения осевой силы при сверлении применяется усовершенствованная заточка сверла, подточка перемычки, двойная заточка сверла и т.д.

Суммарный крутящий момент   Мкр     на сверле складывается из момента    М   от сил   Px.   , момента   Мп.к, приложенного к поперечной кромке, и момента от сил трения    МТ .

Мкр= М+ Мп.к+ МТ                              (2)

Осевая сила    P0   и крутящий момент    Мкр    являются исходными данными для расчета сверла и отдельных частей станка на прочность и жесткость, а так же для расчета эффективной мощности процесса резания. Величина осевой силы   P0   и момента   Мкр    зависит от механических свойств обрабатываемого материала, геометрии сверла, подачи, диаметра сверла и других факторов. При определении  P0   и     Мкр пользуются эмпирическими зависимостями

Р0=Ср⋅Dхр⋅Sур⋅Кр(Н);Мкр=См⋅Dхм⋅Sум⋅Км(Н⋅М)                     (3)

где Ср , См  - коэффициенты, зависящие от обрабатываемого материала, геометрии сверла и других условий обработки;

S

Px

Px

Pпк

P0

Py

Px

υ

PT

Mкр

Pz

PT

Pz

Рисунок 7 - Силы, действующие при сверлении

где: хр , ур ,хм , ум - показатели степеней;

D - диаметр сверла.

Мощность, затрачиваемую на сверление, подсчитывают по формуле:

NЭ=1,05MКР⋅n104кВт;

где   n  - число оборотов сверла в минуту.

Оборудование, инструмент приборы

Опыты по определению сил резания при сверлении проводятся на вертикально-сверлильном станке (приложение 6).

В качестве режущего инструмента используется спиральные сверла различных диаметров.

Геометрические параметры сверл и размеры заготовки измеряются с помощью универсального измерительного инструмента: штангенциркуля, угломера.

Измерение величины осевой силы и крутящего момента в процессе сверления производиться с помощью элктроиндуктивного динамометра (приложение 4).

Выполнение работы

Перед началом опытов необходимо проделать следующее:

- протарировать динамометр и построить тарировочный график;

- установить заготовку таким образом, чтобы под сверлом расположился участок сплошного металла и закрепить ее;

- освободить стол динамометра от фиксатора;

- подключить тензоизмерительную установку к электросети (порядок включения описан в приложении 4);

- в соответствие заданием рассчитать элементы режима и занести в отчет.

Опыты проводятся на заготовке, представляющий собой круглый диск, который можно поворачивать вокруг центральной оси, подводя под сверло участки сплошного металла. Экспериментальная часть работы состоит из следующих этапов:

- Для установления влияния диаметра сверла на величину осевого усилия   P0   и на величину крутящего момента    Мкр   проводиться серия опытов при сверлении сверлами различных диаметров,  D8; 12; 16; 24 (мм). Подачу рекомендуется принимать, равной    S=0.10      мм/об, скорость резания    V=10  м/мин. С целью экономии материала заготовки сверление следует начинать сверлами большого диаметра, постепенно уменьшая диаметр обрабатываемого отверстия.

- Для установления влияния подачи   S  на   P0  и   Мкр   производиться сверление отверстия сверлом   D12  мм с постоянной скоростью резания V=10  м/мин при изменении величины подачи в пределах:    S= 0,10;0,17;0,28 и 0,48 (мм/об).

- При установлении степени влияния поперечной режущей кромки на величину  P0  и   Мкр  необходимо замерить длину поперечной кромки у сверл    D16   и 24 мм, по этой длине подобрать диаметры сверл для предварительного сверления. При рассверливании предварительно полученного отверстия в работе участвуют только главные режущие и вспомогательные кромки сверла. Производя замер усилий в процессе предварительного сверления и при окончательном рассверливании отверстия сверлами   D16   , 24 определяется процентное соотношение усилий, приходящиеся на поперечную кромку и на главные режущие кромки, по формулам:

- для поперечной кромки

СМПОПЕР=МСПЛ−МРАСМСПЛ⋅100%;СРПОПЕР=РСПЛ−РРАСРСПЛ;

- для главных кромок

СМГЛ=100%−МСПЛ−МРАСМСПЛ⋅100%;СРГЛ=100%−РСПЛ−РРАСРСПЛ⋅100%.

- Обработка опытных данных с целью получения зависимостей Р0=СР⋅DХР⋅SУР и МКР=СМ⋅DХМ⋅SУМ производится аналитическим методом, смотри приложение 1. В результате решения системы уравнений определяется значение постоянных коэффициентов Ср , См , хр , хм , ур , ум и подставляются в эмпирические зависимости для расчета P0 и  Мкр .

- По полученным результатам сделать выводы о характере влияния различных факторов на величину  P0  и   Мкр , объяснив их физическую сущность.

Оформить отчет и сдать на подпись преподавателю.

О Т Ч Е Т

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

СИЛЫ РЕЗАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ

- Определение сил резания при сверлении.

- Станок_______________________Модель_______________

- Обрабатываемый материал     δВ=              НВ=

- Протокол исследования влияния факторов D и S на величину P0,   Мкр

| № опыта | Сверла |  | Режим резания |  |  | Сила подачи |  | Крутящий момент |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D, мм | марка материала | V, м/мин | n, об/мин | SO , мм/об | КО, чА | РО, Н | ККР, мА | МКР, н.м |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Протокол исследования влияния поперечной кромки на величину P0

и Мкр   при S=…мм/об.

| Условия работы | Режим резания |  |  |  | Результаты замеров |  |  |  | Процент участия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D, мм | V, м/мин | n, об/мин | S , мм/об |  |  |  |  | Попе реч. кромки | Ре жущих кромок | Попе реч. кромки | Ре жущих кромок |
|  |  |  |  |  | КО, чА | РО, Н | ККР, мА | МКР, н.м |  |  |  |  |
| В сплошном материале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассвер ливание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В исследовательских работах преследуется цель установление эмпирических зависимостей исследуемых величин от различных, наиболее важных, переменных параметров. Установлено, что зависимости сил резания и температуры зоны резания от переменных параметров обработки подчиняются закономерности близкой к логарифмической, например P=C⋅txp⋅Syp. На основании экспериментов определяют постоянную  Cp   и показатели степеней   xP  , yP   и, таким образом, устанавливают эмпирическую зависимость, справедливую для конкретных условий обработки учитывается коэффициентом   KP  , который вводиться в основную зависимость. Существует два метода определения постоянных величин и показателей степеней.

Графо-аналитический метод

Для установления закономерности между исследуемой величиной     и факторами резания  t  , S  и V  при каком-либо процессе резания строятся графики в логарифмической системе координат на основании полученных опытных данных (рис. 1).

На основании графиков устанавливаются зависимости:

для переменной глубины резания  t

А1=С1⋅tX;

для переменной подачи

А2=С2⋅Sy;

для переменной скорости

А3=С3⋅VZ;

где   C1,C2 и С3  - постоянные коэффициенты, характеризующие   определенные условия резания.

Рисунок 8 - Определение постоянных x, y при графическом построении экспериментальных зависимостей в логарифмических координатах

200

300

400

500

600

t, мм

S,мм/об

200

300

400

500

600

А

В логарифмической системе координат эти соотношения характеризуют уравнения прямых линий, тангенсы углов наклона которых есть показатели степеней при параметрах t  , S  и V. Пользуясь указанными выше соотношениями, можно записать:

lgA1=lgC1+xlgt;lgA2=lgC2+ylgS;lgA3=lgC3+zlgV.		(1)

Углы наклона прямых А определяются после нанесения на логарифмической сетке всех их значений, полученных при постоянном значении S в одном случае, глубины резания t  - в другом и скорости резания V – в третьем случае. Проводя через полученные точки прямую линию определяют тангенс угла наклона этой прямой из соотношения

tgα=ав=m.	                      (2)

где аи в - отрезки прямых, пересекающих линию наклона в направлении осей координат;

m - показатель степени при каком-либо переменном параметре.

Измерив длину отрезков аи в, представляющих катеты прямоугольного треугольника, подсчитывают значение tgα.

Для раскрытия постоянных коэффициентов пользуются выражением

A=C⋅tXС⋅SVC⋅VZC

откуда

C=AtXC⋅SyC⋅VZC	(3)

Подставляя в формулу (3) найденные ранее значения показателей x ,  y , z и значения параметров  tC,SC,VC, взятых из графиков при одном и том же произвольном значении А (точка М), определяет величину постоянной С.

В окончательном виде эмпирическая зависимость для определения величины А записывается

А=C⋅tX⋅Sy⋅VZ		     (4)

Приложение 6

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ СТАНКОВ

ЛАБОРАТОРИИ «РЕЗАНИЕ МЕТАЛЛОВ»

- Станки сверлильные

| Модель станка | 2А125 | 2Н118 |
| --- | --- | --- |
| Наиб. диаметр сверла., мм | 32 | 24 |
| Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин | 97 х 1360 | 180 х 2800 |
| Пределы подач, мм/об | 0,1 х 0,81 | 0,1 х 0,56 |
| Мощность эл. двигат., кВт | 2,2 | 1,7 |