МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт естественных наук и техносферной безопасности

Кафедра технологии и безопасности производств

Методические указания

к выполнению контрольной работы

по дисциплине

«Современные материалы и технологии в производстве»

г. Южно-Сахалинск – 2015

1. Цель и задачи контрольной работы

Целью выполнения контрольной работы является сформировать у студентов знания основ материаловедения, принципов выбора конструкционных материалов, технологии их производства и обработки, представления о достижениях научно-технического прогресса в области создания новых материалов, совершенствование технологических процессов, а также умение и навыки практического определения физико-механических свойств материалов и направленного воздействия на них.

2. Содержание и структура контрольной работы

Контрольная работа представляет собой теоретический материал, состоящая из двух  индивидуальных заданий: первое задание состоит из шести указанных вопросов, в котором вариант выбирается по двум последним цифрам шифра зачетной книжки (см. таблицу 1- последняя цифра шифра зачетной книжки в таблице - по горизонтали, предпоследняя по -вертикали); второе задание носит практический характер, вариант выбирается по двум последним цифрам шифра  зачетной книжки, если эта цифра превышает значение 30, то вариант выбирается по последней цифре шифра.

При выполнении контрольной работы студенты изучают методику выбора и назначение современных сталей и сплавов для изготовления конкретных деталей машин и различного вида инструментов, а также знакомятся с особенностями строения, технологией получения и областью применения наиболее распространенных неметаллических материалов.

# 3. Требования к оформлению контрольной работы

3.1. Объем работы оптимально должен составить 20 – 30 страниц печатного текста на листах стандартной белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Контрольная работа должна быть отпечатана с использованием компьютерной техники. Работа должна быть сброшюрована. Не допускаются к защите курсовой работы объемом более 30 страниц основного текста.

3.2. Основные положения требований к компьютерному набору:

- Печать текста в редакторе MS WORD (формат *.doc).

- Шрифт гарнитуры Times New Roman, размер 14 пт., цвет текста черный.

- Межстрочный интервал – полуторный.

- Отступ слева – 1,27 см, выравнивание текста по ширине.

- Размер поля: слева – 30 мм; справа – 15 мм, снизу и сверху – 20 мм, таким образом, чтобы на странице располагалось от 28 до 30 строк.

- Материал контрольной работы располагается по заданиям, внутри которых он должен быть разделен на вопросы. Каждое новое задание контрольной работы начинается с новой страницы.

- Страницы нумеруются в нарастающем порядке арабскими цифрами. Номера страниц указываются в нижней части страницы по центру.

Контрольная работа начинается титульным листом и содержанием. Затем помещается материал основных заданий контрольной работы.

3.3. Графики, диаграммы, схемы, рисунки, фотографии и прочие иллюстрации объединяются под общим понятием рисунок. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер и название. Постоянная часть названия «Рис.». Нумерация рисунков должна производиться в пределах двух заданий. Постоянная часть названия, его номер, сам текст названия располагаются последовательно друг за другом под иллюстрацией по центру страницы.

3.4. Требования к оформлению таблиц. Слово Таблица и ее номер указываются на отдельной строке справа. Нумерация должна производиться в пределах двух заданий. Заголовок таблицы делается под словом Таблица прописными буквами по центру страницы. Текст самой таблицы должен быть отредактирован, должны быть подобраны размер и гарнитура шрифта, границы текста и заливка ячеек.

3.5. Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2004 «Библиографическое описание документа».

Контрольная работа представляется на кафедру строго в срок, согласно календарному графику учебного процесса.

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести исправления по замечаниям рецензента и сдать работу на повторную проверку вместе в первой рецензией.

Контрольные работы с нарушением перечисленных требований на проверку не принимаются.

Собеседование по контрольной работе проводится при приеме зачета (экзамена) по дисциплине.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт естественных наук и техносферной безопасности

Кафедра технологии и безопасности производств

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

«Название дисциплины»

Выполнил

# Направление подготовки

061100.62 Менеджмент

Проверила: Фролова О.С.

ст. преп. каф. ТиБП

Вариант

г. Южно-Сахалинск – 2016

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

Для выполнения задания необходимо выбрать шесть вопросов согласно своего варианта:

Вопросы:

1.Перечислите задачи и основные направления развития, поставленные в области черной металлургии  на период до 2010 г.

2.Опишите исходные материалы для получения чугуна в доменной печи. Укажите требования к ним.

3.Опишите влияние примесей на свойства чугунов, получаемых  в доменных печах. Укажите их количество в предельных и литейных чугунах.

4.Опишите основные продукты доменной плавки. Укажите их использование.

5.Кратко опишите процесс выплавки чугуна в доменной печи. Укажите  химические реакции процесса.

6.Опишите  побочные продукты доменной плавки. Укажите их применение. Как используется колошниковая пыль?

7.Укажите основное технико-экономические показатели доменного производства и методы его интенсификации.

8.В чем  сущность конвертерного способа получения стали? Укажите его достоинства и недостатки.

9.Опишите процесс получения стали в основной мартеновской печи рудным процессом. Укажите химические реакции процесса и качество получаемой стали.

10.Опишите процесс получения стали в дуговой электрической печи.              Нарисуйте схему  печи и укажите достоинства этого способа плавки.

11.Подробно  опишите способы интенсификации процессов производства стали.

12.Нарисуйте схему и опишите процесс электрошлакового переплава стали. Укажите  достоинства, недостатка и область его применения.

13. Опишите как  влияет способ разливки стали на ее качество.

14. Опишите способ непрерывной разливки стали. Укажите его достоинства.

15.Каковы  задачи в области цветной металлургии? Зачем производится обогащение цветных руд?

16.Перечислите  основные способы получения меди из руды. Кратко опишите пирометаллургический способ.

17.Опишите процесс получения глинозема из руды сухим способом.

18.Опишите процесс получения алюминия из глинозема. Зачем при электролизе глинозема применяется криолит?

19.Кратко  опишите процесс получения титана из руды. Укажите свойства титана и область его применения.

20.Начертите диаграмму растяжения для пластичных материалов и укажите   какие механические свойства можно определить при испытании на растяжение.

21.Начертите  диаграмму растяжения для пластичных материалов и укажите, при каком напряжении на образце появляется шейка.

22. Определите относительное сужение образца, если его первоначальный диаметр был равен 20мм, а после разрыва 17мм.

23. Какие характеристики пластичности определяются при испытании на растяжение. Дайте  их определения и формулы для расчета.

- Опишите способ определения твердости по Роквеллу. Укажите достоинства и недостатки способа.

- Выберите и обоснуйте способ определения твердости заготовки из мягкой стали. Опишите этот способ. Укажите достоинства и недостатки.

- Опишите испытания материалов на ударную вязкость. Сделайте эскиз образца для испытания и укажите его размеры.

- Опишите испытание на усталость. Что называется пределом выносливости и какие факторы на него влияют?

- Какие методы наиболее часто применяют для определения дефектов в металлах? От чего зависит выбор каждого метода?

- Опишите метод магнитной дефектоскопии. Укажите его достоинства, недостатки и область применения.

- Опишите несовершенства (дефекты) кристаллического строения  реальных металлов и укажите, как это отражается на их свойствах.

- Опишите термический анализ металлов и укажите его значение  при изучении сплавов.

32. Начертите кривые нагрева и охлаждения  чистого железа. Укажите все критические точки и свойства всех модификаций железа.

33.Опишите, какие процессы протекают при       пластической   деформации  металла.

34. В чем сущность возврата и рекристаллизации    наклепанного металла?

35. Как определяется температура рекристаллизации металлов? Определите температуры рекристаллизации (в градусах) цинка, меди и железа.

36. Начертите диаграмму состояния сплавов, компоненты которых не растворяются в твердом состоянии. Укажите превращения, которые протекают по всем критическим линиям диаграммы и структуры во всех областях.

37. Начертите диаграмму состояния сплавов свинец-сурьма (олово-цинк). Укажете структуры во всех областях и опишите процессы, протекающие при охлаждении сплава, содержащего 5% сурьмы (цинка). Укажите критические точки начала и конца кристаллизации и окончательную структуру.

38. Пользуясь правилом отрезков, определите по диаграмме свинец-сурьма (олово-цинк), сколько сурьмы (цинка) и эвтектики будет в сплаве, содержащем 80% сурьмы (цинка), после окончательного затвердевания.

39. Начертите диаграмму состояния медь-цинк. Постройте кривую охлаждения сплава, содержащего 20% цинка, укажите превращения в каждой точке и конечную структуру.

40. Начертите диаграмму состояния сплавов медь-серебро (свинец-олово). Укажите структуры во всех областях диаграммы. Опишите превращения, протекающие при охлаждении сплава, содержащего 5% серебра (10% олова) во всех критических точках, укажите конечную структуру.

41. Начертите диаграмму состояния сплавов с ограниченной растворимостью в твердом состоянии. Укажите структуры во всех областях. Опишите, в каких сплавах происходят превращения в твердом состоянии, в чем они заключаются.

42.Начертите диаграмму состояния сплавов, образующих устойчивое химическое  соединение. Укажите,  какие превращения происходят по всем критическим  линиям и структуры во всех областях диаграммы.

43. Начертите диаграммы, показывающие зависимость механических, физических и технологических свойств  сплавов от их структуры и укажите, какое они имеют практическое значение.

44. Пользуясь диаграммами состава свойства, укажите и объясните, с какой

структурой можно получить состав с высоким  удельным  электросопротивлением и почему?

45. Начертите диаграмму железо-цементит, укажите структуры во всех областях

диаграммы и значение всех критических точек и линии диаграммы.

46. Начертите диаграмму железо-цементит, укажите структуру во всех областях.

Какая кристаллизация называется первичной, а какая вторичной? Укажите на

диаграмме линии первичной и вторичной кристаллизации.

47. Начертите диаграмму железо-цементит, укажите структуры во всех областях.

Опишите превращения,  протекающие в сплаве, содержащем 1,2 %  углерода, при медленном охлаждении из расплавленного состояния до комнатной температуры.

48. Какие структуры могут быть в железоуглеродистых сплавах? Опишите их и укажите свойства каждой структуры.

49. Начертите диаграмму железо-цементит, укажите структуры во всех областях.

Опишите  превращения,  протекающие в сплаве, содержащем 0.4% углерода при

нагревании от 20° до 1600°С.

50. Начертите  диаграмму железо-цементит, укажите структуры во всех областях. Опишите превращения, протекающие в сплаве, содержащем 1% углерода при

медленном нагревании от 20° до 1000°С.

51. Начертите диаграмму железо-цементит, укажите структуры во всех областях.

Объясните, почему в железоуглеродистых сплавах происходят превращения в

твердом состоянии.

52. Какие стали называются доэвтектоидными и заэвтектоидными? Укажите их

структуру и дайте характеристику каждой структуре.

53 .Начертите диаграмму железо-цементит, укажите структуры во всех областях. Опишите структуры, почему в железоуглеродистых сплавах происходят

превращения а твердом состоянии.

54. Начертите диаграмму железо-цементит, укажите структуры во всех областях.

Опишите превращения, протекающие в белом чугуне, содержащем 3.2%

углерода при медленном нагревании от 20° до 1400°С.

55. Начертите диаграмму железо-цементит, укажите структуры во всех областях.

Опишите превращения, протекающие в белом чугуне, содержащем 4%

углерода при медленном охлаждении от 1400 до 20 °С.

56. Начертите диаграмму железо-цементит, укажите структуры во всех областях. Опишите процессы вторичной кристаллизации, протекающие в белых чугунах.

57. Подробно объясните, какое практическое значение имеет диаграмма железо-цементит. Начертите диаграмму,  укажите структуры во всех областях.

58. Перечислите поставленные задачи в области производства оборудования для термической и  химико-термической обработки. Какое значение имеет оборудование для повышения качества изделий?

59. Опишите процессы,  протекающие при непрерывном охлаждении аустенита. Начертите диаграмму, показывающую влияние скорости охлаждения на положение критической точки А1. Укажите структуры,  получающиеся при различной скорости охлаждения аустенита и дайте их  подробную характеристику.

60.Опишите процесс изотермического распада аустенита. Укажите, какая

скорость охлаждения называется критической скоростью,  и подчеркните на
диаграмме изотермический распад аустенита.

61.Цель отжига. Опишите процесс отжига 1-го рода и укажите область его применения.

62.Цель отжига. Кратко опишите основные виды отжига 2-го рода и область их применения.

63. Цель нормализации. Укажите,  как она производится и от чего зависит

получающаяся структура.

64. Пользуясь диаграммой железо-цементит, укажите температуры отжига и нормализации до-  и заэвтектоидной стали.

65. 0пишите процесс закалки стали. Укажите, как выбирается температура закалки для до и заэвтектоидной стали.

66.Что называется прокаливаемостью стали? Какие факторы влияют на прокаливаемость.

67.Начертите графики ступенчатой и изотермической закалки. Укажите разницу между ними, получающуюся структуру и область применения каждой. Нанесите графики на диаграмму изотермического распада аустенита.

68.Подробно опишите технологию закалки и отжига стали 40. Укажите получающееся структуры.

69.Цель отпуска. Виды отпуска. Назначение каждого вида отпуска.

70.Кратко опишите основные виды поверхностной закалки. Для каких деталей применяется поверхностная закалка.

71. Опишите технологию поверхностей закалки газовым пламенем. Укажите достоинства, недостатки этого метода и область его применения.

72. Для чего проводят цементацию стали? Кратко опишите технологические  виды цементации и термическую обработку после цементации.

73. Опишите процесс газового высокотемпературного цианирования (нитроцементации). Для каких сталей применяется этот процесс? Его  преимущества перед цементацией.

74. Какой метод поверхностного слоя упрочнения применяется для валика из стали 40 и шестерни из стали 20? Обоснуйте выбор.

75. В чем сущность диффузионной металлизации стали? Какие методы
диффузионной металлизации наиболее часто применяется и их цель?

76. Какие методы упрочнения применяются для серого чугуна? Кратко их опишите.

77. 0бъясните, почему применение термической обработки разрешает уменьшить металлоемкость машин, механизмов, оборудования.

78. Какая сталь называется  углеродистой? Как влияют основные примеси на свойства углеродистой стали?

79. Строительные стали. Марки. По каким группам их поставляют, их свойства и  область применения.

80. Углеродистые инструментальные  стали. Их марки, свойства, область применения.

81. Сколько углерода, какие и в каком количестве основные примеси находятся в белом чугуне? Укажите их влияние на свойства чугуна и область применения белых чугунов.

82. В какой форме может быть графит в чугунах? Как влияет форма графита на механические свойства чугунов.

83. Какими  свойствами обладают серые чугуны? Укажите их маркировку и область применения.

84. Какой чугун называется ковким? Опишите технологию получения перлитных ковких чугунов. Укажите их марки.

85. Какие чугуны обладают наиболее высокими механическими свойствами? Ука жите их применение,  марки и способ получения.

86. Опишите влияние легирующих элементов на критическую скорость закалки. Укажите, какое это имеет практическое значение.

87. Опишите классификацию легированных сталей  по структуре в нормализованном состоянии.

88. Объясните, почему при большом количестве легирующих элементов сталь может быть однофазной – аустенитной или ферритной. Объясните, какое это имеет практическое значение.

89. Расскажите о перспективах применения низколегированных сталей. Подробно объясните, какое это имеет практическое значение.

90. Подробно объясните влияние легирующих элементов на технологию термической обработки стали.

91. Приведите примеры марок строительных низколегированных сталей. Укажите их состав, применение и преимущества перед углеродистыми.

92. Какие легированные конструкции стали применяют сейчас вместо хромоникелевых? Укажите их марки и свойства.

93. Приведите примеры  нескольких  марок низколегированных сталей для рессор. Укажите их состав и преимущества перед углеродистыми.

94. Приведите примеры  нескольких марок низколегированных сталей для режущего инструмента. Укажите их состав и преимущества перед углеродистыми.

95. Приведите примеры нескольких марок сталей для штампов, деформирующих металл в горячем состоянии. Укажите их состав и термическую обработку.

96. Как влияют легирующие элементы на свойства сталей при отпуске?

97. Марки, состав, свойства, особенности термической обработки быстрорежущих сталей.

98. В чем сущность порошковой металлургии? Применение этого способа. Перечислите его достоинства.

99. Опишите металлокерамические  твердые сплавы. Получение, марки, свойства и область применения.

100. Опишите литые твердые сплавы. Укажите их состав, свойства и область применения.

101. Опишите нержавеющие хромистые стали. Укажите их марки, состав, цель

термической обработки и область применения.

102. Опишите хромоникелевые нержавеющие стали. Укажите их марки, состав,  цель термической обработки и область применения.

103. Какие стали называются жаропрочными? Напишите несколько марок жаропрочных сталей, укажите их состав, термическую обработку и область применения.

104. Опишите деформируемые сплавы алюминия с магнием и марганцем кажите их марки, свойства, методы упрочнения и область применения.

105. Опишите алюминиевые сплавы, применяемые для детален, которые подвергают холодной листовой штамповке. Укажите их марки, свойства и способы упрочнения.

106.  Опишите алюминиевые сплавы, упрочняемые термической обработкой. Укажите их марки,свойства и способы термической обработки.

107.Опишите превращения, протекающие при закалке и старении дюралюминия. Укажите температуры закалки на диаграмме  состояния  алюминий-медь.

108.	Приведите марки наиболее широко применяемых алюминиевых литейных сплавов. Перечислите их свойства, методы упрочнения и область применения.

109.	В чем сущность процесса модифицирования алюминиевых литейных
сплавов? В чем его принципиальное отличие от легирования? Объясните,
почему при модифицировании повышается прочность.

110.	Опишите магниевые  литейные сплавы. Укажите их мирки, свойства и способы термической обработки и область применения.

111. Укажите основные свойства титановых сплавов и область применения.
Опишите процессы термической обработки, которым подвергают титановые
сплавы. Укажите, как при этом меняются их свойства.

112.Вместо каких сплавов в настоящее время применяются титановые сплавы?
Укажите их достоинства.

113.Какие латуни называются томпаками. Укажите их  марки,  свойства и область применения.

114.Приведите марки, состав и область применения латуней.

115.Приведите несколько примеров марок литейных латуней. Укажите их
   состав и область применения.

116.Опишите оловянные бронзы. Укажите их состав, марки, свойства и     область применения.

117. Опишите алюминиевые и бериллиевые бронзы. Укажите их состав, марки, свойства, и область применения.

118. Опишите бронзы, обладающие антифрикционными свойствами. Укажите      их состав, марки, достоинства и недостатки по сравнению с баббитами.

119. Какие бронзы применяют для изготовления деталей, работающих при повышенных температурах (до 250°С) и в морской воде.  Укажите их состав,    марки и свойства.

120.	Какие основные требования предъявляются к антифрикционным сплавам? Приведите марки наиболее часто употребляемых баббитов. Укажите их состав.

121. Опишите основные виды коррозии металлов и сплавов.

- В чем сущность электрохимической защиты металлов от коррозии?

- В чем сущность защиты металлов от коррозии оксидными пленками?

Какова технология их получения?

124.  Укажите, в каких случаях лучше предохраняет от коррозии анодное покрытие, а в каких - катодное и почему.

125.     Опишите способы защиты от коррозии лаками и красками. Какова технология их нанесения?

126. Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:

а) оси;

б)  мощного постоянного магнита;

в) отливки из латуни.

127.   Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:

а)  болта;

б) лопатки газовой турбины;

в) свариваемых деталей из алюминиевых сплавов.

128. Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:

а) шестерни коробки скоростей автомобиля;

б) изделия, подвергающегося действию кислот;

в) втулки подшипника скольжения.

- Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:

а) зубчатого колеса редуктора;

б) подшипника качения, работающего в агрессивной среде;

в) штамповки из алюминиевого сплава.

- Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:

а) поршня трактора;

б) фрезы для обработки латуни;

в) гребного винта морской моторной лодки.

- Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:
а) протяжки;

б) сердечника трансформатора;

в) трубы пароперегревателя.

- Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:
а) плашки для нарезания резьбы;

б) спирали ламп накаливания;

в) втулки быстроходного подшипника скольжения.

133.	 Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:
 а) станины токарного станка;

б) карбюраторной иглы;

в) моторной рамы самолета.

134.	Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:
а) азотируемой шестерни;

б) пружины, работающей в агрессивной среде;

в) отливки из алюминиевого сплава.

135.	Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:

а) тяжело нагруженного коленчатого вала;

б) лопатки паровой турбины;

в) пружинного контакта в реле.

136.   Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:

а) втулки, подвергающиеся интенсивному износу;

б) лопатки газовой турбины;

в) поршня двигателя внутреннего сгорания.

137.   Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:

а) штампа для штамповки в холодном состоянии;

б) ящика для цементации;

в) обшивки крыла самолета.

138. Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:
а) детали стиральной машины;

б) хирургического скальпеля;

в) пола и дверцы вертолета.

139. Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:

а) сидения автомобилей;

б) сердечника динамомашины;

в) детали, работающей в условиях трения и коррозии.

140.   Выберите и обоснуйте выбор марок, сплавов для следующих деталей: а) клапанной пружины;

б) постоянного магнита небольшой мощности;

в) вата

141. Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:
а) сверла для обработки алюминиевых сплавов;

б) мелкая разменная монета;

в) корпуса компрессора в реактивном самолете.

142. Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:
а) штампа для штамповки стали в горячем состоянии;

б) пружины часового механизма;

в) отливки из алюминиевого сплава.

143. Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:

а) скалки задней бабки токарного станка;

б) многоручьевого штампа;

в) капиллярной трубки гидравлических приборов.

144. Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:

А )линейки штангенциркуля;

б) проволоки для реостата электроизмерительных приборов;

в) арматуры, работающей в морской воде.

145. Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:

а) калибра- скобы;

б) конвейера в печах для термической обработки;

в) обшивки немагнитного судна.

146. Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:
а) сверла, работающего с большой скоростью резания;

б) спирали ламп накаливания;

в) аппаратура рентгеновских кабинетов.

147. Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:

а) марля

б) шариковых подшипников;

в) топливного   бака самолета.

148. Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:

а) червячного колеса;

б) немагнитной стальной детали;

в) баллоны для сжатых и сжиженных газов.

149. Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих деталей:

а) рессоры,

б) выпускного клапана двигателя внутреннего сгорания;

в )медали.

150. Выберите и обоснуйте выбор марок сплавов для следующих детален:

а) станины токарного станка;

б) сверла для обработки стали; в) обода колеса вертолета.

| Предпоследняя цифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 25,41,63 81,110, 128 | 18,31, 50, 100,112, 130 | 17,36,67 92,111, 130 | 19,26,53, 86,105, 126 | 8,37,68, 92,110, 130 | 17,42,71, 82,121, 134 | 16,35,57, 95,117, 149 | 9,50,70 83,116, 141 | 6,31,56, 100,120, 127 | 2,28,51, 96,104, 126 |
| 2 | 9,41,65 93,108 131 | 16,29, 76,122 144 | 25,47,66 84,117, 134 | 9,33,56 85,101, 146 | 20,19,61 87,103, 146 | 20,57,55, 94,121, 127 | 15,48,73, 80,125, 138 | 11,29,54 90,119, 148 | 17,30,60, 96,116, 147 | 4,37,52, 77,101, 148 |
| 3 | 21,49,61 79,102, 131 | 23,42, 96,110, 135,78 | 14,37,68, 77,112, 136 | 2,31,57, 87,106, 130 | 20,39,61, 87,103, 146 | 3,45,74, 89,110, 144 | 19,30,54, 83,113, 144 | 8,30,58, 97,113, 149 | 21,47,62, 80,116, 148 | 18,32,55, 87,125, 133 |
| 4 | 16,43,51 86,118, 129 | 1,30,50, 82,110, 135 | 24,40,67, 98,118, 141 | 22,43,64, 89,108, 132 | 5,32,54, 90,111, 134 | 13,75,74, 88,108, 140 | 20,31,59, 99,115, 138 | 13,49,58, 77,103, 132 | 4,35,73, 95,121, 149 | 14,33,56, 76,106, 126 |
| 5 | 1,36,61, 86,119 127 | 25,50,60, 89,120, 137 | 7,46,74, 90,112, 150 | 2,34,60, 85,108, 132 | 6,38,67, 80,124, 128 | 25,48,70, 95,124, 133 | 20,34,54, 84,102, 142 | 11,40,62, 84,106, 132 | 10,32,59, 91, 120, 142 | 19,50,72, 85,124, 149 |
| 6 | 3,26,55, 76,105, 136 | 15,46,71, 83,107, 139 | 19,2958, 81,103, 142 | 7,49,57, 89,121, 146 | 24,50,66, 97,123, 132 | 1,43,75, 97,103, 141 | 5,35,63, 79,116, 142 | 21,36,59, 76,110, 139 | 2,38,72, 98,117, 133 | 12,44,75, 93,125, 136 |
| 7 | 13,26,72, 100,123, 139 | 10,26,51, 87,114 141 | 22,37,70, 94,111, 147 | 18,44,60, 99,101, 143 | 23,44,56, 77,114, 137 | 11,27,64, 83,125, 134 | 4,29,64, 80,123, 129 | 12,28,67, 78,124, 150 | 10,28,55, 95,118, 147 | 16,49,65, 90,113, 135 |
| 8 | 5,44,73, 86,117, 131 | 6,42,69, 97,118, 138 | 14,32,53, 78,102, 148 | 11,45,66, 81,111, 146 | 12,34,53, 79,119, 133 | 23,46,75, 92,119, 145 | 17,38,74, 98,123, 127 | 7,50,61, 100,105, 145 | 22,41,73, 99,115, 129 | 3,42,58, 92,114, 147 |
| 9 | 14,28,64, 82,105 136 | 8,47,65, 84,109, 145 | 15,40,75, 91,109, 145 | 23,39,68, 95,109, 136 | 5,40,68, 91,122, 143 | 13,46,69, 96,104, 131 | 6,39,66, 94,107, 135 | 4,39,62, 93,113, 139 | 3,33,71, 88,112, 140 | 9,47,71,9, 8,115, 144 |
| 0 | 7,41,70, 88,102, 137 | 22,33,51, 78,107, 143 | 8,48,60, 81,104, 143 | 21,48,63, 88,106, 140 | 12,36,63, 82,104, 140 | 15,45,62, 79,114, 150 | 18,34,57, 93,104, 128 | 10,43,52, 99,122, 126 | 24,45,69, 91,120, 150 | 1,27,53, 78,109, 128 |

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ   ЗАДАНИЕ № 2

- В соответствии с номером Вашего варианта выписать из табл. 2 массовую долю углерода контрольного сплава и температуру.

- На листе формата А4 вычертить диаграмму состояния Fe-Fe3C. Обозначить структурные составляющие во всех областях диаграммы и описать какие  структурные и фазовые превращения будут происходить при медленном охлаждении из жидкого состояния сплава.

- Нанести на диаграмму фигуративную линию контрольного сплава, выполнить построение необходимых  конод и построить кривую охлаждения контрольного сплава. Проверить при помощи закона Гиббса правильность построения кривой охлаждения. Дать подробное описание его микроструктуры при медленном охлаждении.

- Указать к какой группе железоуглеродистых сплавов он относится, привести марку рассмотренного сплава, его применение, и определить для него при заданной температуре количество, состав фаз и процентное соотношение, используя данные, приведенные с табл.2.

В таблице 2 приведены исходные данные для выполнения второго индивидуального задания.

КОММЕНТАРИИ. Отвечая на первую часть вопросов второго индивидуального задания, необходимо начертить диаграмму состояний железо—цементит, провести на ней ординату, соответствующую заданному сплаву  и обозначить  на  ней все  критические точки.   Рядом  с  диаграммой начертить кривую охлаждения данного сплава, показав связь критических точек на диаграмме и  кривой,  и описать сущность превращений,  происходящих в сплаве  при  медленном охлаждении.

Отвечая на вторую часть вопросов, нужно на ординате сплава через точку, соответствующую заданной температуре, провести горизонтальную линию до соответствующих фазовых областей, обозначить крайние и заданную точки, найти концентрацию сплава в этих точках и, пользуясь правилом отрезков, определить соотношение фаз.

Например, определяя соотношение фаз для сплава с содержанием 2,5% углерода при температуре 900°С, в котором имеются структурные составляющие — аустенит, цементит вторичный и ледебурит, следует сначала выявить фазы, из которых состоит сплав при данных условиях (аустенит и цементит), и далее определить их количество в процентах. При этом важно учесть, что перлит и ледебурит являются механическими смесями фаз (перлит = феррит + цементит; ледебурит = аустенит + цементит; при температурах ниже 727°С ледебурит состоит из перлита и цементита или, в конечном итоге, из феррита и цементита).

Таблица 2.    Варианты заданных сплавов

| № варианта | % углерода (по массе) | Температура °С | № варианта | % углерода (по массе) | Температура °С | № варианта | % углерода (по массе) | Температура °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 800 | 11 | 5,0 | 750 | 21 | 4.5 | 800 |
| 2 | 3,5 | 600 | 12 | 4,3 | 700 | 22 | 0,6 | 600 |
| 3 | 0,9 | 1190 | 13 | 1,0 | 650 | 23 | 0,25 | 1190 |
| 4 | 0.022 | 1200 | 14 | 3,0 | 600 | 24 | 1,1 | 1200 |
| 5 | 0.018 | 1050 | 15 | 0,8 | 850 | 25 | 4,7 | 1050 |
| 6 | 2,0 | 1000 | 16 | 0,4 | 1240 | 26 | 0,5 | 1000 |
| 7 | 2,8 | 950 | 17 | 1,3 | 830 | 27 | 1,2 | 950 |
| 8 | 0.35 | 920 | 18 | 2,2 | 1240 | 28 | 0,9 | 920 |
| 9 | 0,7 | 900 | 19 | 5,5 | 810 | 29 | 0,05 | 900 |
| 10 | 1,8 | 780 | 20 | 0,012 | 680 | 30 | 0,045 | 780 |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Адаскин А.М., Седов Ю.Е., Онегин А.К., Климов А.К. Материаловедение. 2005.

- Арзамасов Б.Н., Сидорин И.И., Косолапой Г.Ф.  Материаловедение. - М.: Машиностроение, 1986.

- Башнин Ю. А., Ушаков Б.К., Секей А.Г. Технология термической          обработки. - М: Металлургия, 1986.

- Геллер Ю.А., Рахштадт А.Г. Материаловедение.    М.: Металлургия, 1989.

- Гуляев А.П. Металловедение. - М.: Металлургия, 1986.

- Дриц   М.Е.,   Москалев  М.А.  Технология  конструкционных   материалов и материаловедение. - М.: Высш. шк., 1990.

- Колачев Б.А., Ливанов В.А.. Елагин А.И.   Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов. - М.: Металлургия, 1981

- Кнорозов Б.В., Усова Л.Ф., Третьяков Л.В. Технология   металлов   и   материаловедение. - М.: Металлургия, 1987.

- Кузьмин Б.А., Абраменко Ю.Е., Кудрявцев М.А. Технология металлов и. – М.: Машиностроение.1989.

- Лахтин Ю.М. Основы материаловедения. - М.: Металлургия, 1988.

- Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. - М.: Машиностроение. 1990.

- Металловедение и термическая обработка стали. Справочник.  Т.1. Т.2. Т.З - М.: Металлургия. 1983.

- Мозберг Р.К. Материаловедение. - М.: Высш. шк.. 1991.

- Новиков И.И. Теория термической обработки металлов. – М.: Металлургия. 1986.

- Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы.2004.

- Пинчук Л.М. Материаловедение и конструкционные материалы. Минск: Высш. шк., 1989.

- Пейсахов А.М. Материаловедение. - М.:Мегаллургия. 2005.

- Самохоцкий А.И., Кунявский М.Н., Кунявская Т.М. Металловедение. - М.:Мегаллургия. 1990.

- Сорокина В.Г. Марочник сталей и сплавов.1984.

- Фетисов. Г.П., Карпман М.Г., Магюним В.Н.Материаловедение и  технология металлов / и др.  М.:Высш.шк. 2007.

Дополнительная литература

- Киттель. Ч. Введение в физику твердого тела. Изд. 2-е, М., Наука, 1978.

- Уэрт Ч.,. Томсон Р. Физика твердого тела. Изд. 2-е, М.. Мир. 1969.

- Бонч-Бруевич В.Л.,Калашников С.Г.. Физика полупроводников. Изд. 2-е. М., Наука, 1990.

- Шаскольская М.П.. Кристаллография. М., Высшая школа, 1976.

- Физика и материаловедение полупроводников с глубокими уровнями (сборник). М., Металлургия, 1987.

- Горелик С.С., Дашевский М.Я.. Материаловедение полупроводников и диэлектриков. М., Металлургия, 1988.

- Таиров Ю.М., Цветков В.Ф.. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов. М., 1983.

- Болтакс Б.И.. Диффузия и точечные дефекты в полупроводниках. Л., Наука, 1972.

- Херман М.. Полупроводниковые сверхрешетки. М., Мир, 1989